Статистика

по некоторым типам монетного брака

РСФСР, СССР, России (1921-2004 гг.)

# 1. Ошибка вырубки монетного кружка («выкус», «луна» «лунка»).

Дефект, который возникает обычно в случае замедленной подачи металлической полосы в машине под вырубной штамп, что приводит к образованию выемки на краю монеты, а после чеканки – к образованию заметного разрыва края монетного кружка (буртика, канта). С 1991 г. на биметаллических монетах (например: 10 рублей 1991 г.) – есть варианты неправильной вырубки внутренней вставки.

Таблица 1. Процент брака данного вида по периодам эмиссии

и номиналам относительно суммы монетного брака данной эмиссии

| 1921-1991 | 1991 | 1992-1993 | 1997-2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинал | % | Номинал | % | Номинал | % | Номинал | % |
| 1 коп. | 0,1936 | 10 коп. | 0 | 1 руб. | 0,3077 | 1 коп. | 0,4049 |
| 2 коп. | 0 | 50 коп. | 0 | 5 руб. | 0 | 5 коп. | 0 |
| 3 коп. | 0 | 1 руб. | 0 | 10 руб. | 1,2308 | 10 коп. | 0,8097 |
| 5 коп. | 0,0968 | 5 руб. | 0 | 20 руб. | 0,3077 | 50 коп. | 0,4049 |
| 10 коп. | 0,4840 | 10 руб. | 3,2258 | 50 руб. | 0,6154 | 1 руб. | 0,4049 |
| 15 коп. | 0,1936 | - |  | 100 руб. | 0,3077 | 2 руб. | 0 |
| 20 коп. | 0,2904 | - | - | - | - | 5 руб. | 0 |
| 50 коп. | 0 | - | - | - | - | 10 руб. | 0 |
| 1 руб. | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Средний % | 1,2585 | Средний % | 3,2258 | Средний % | 2,7692 | Средний % | 2,0243 |

В среднем брака данного вида среди периодов эмиссии – 2,3195 %.

В среднем брака данного вида среди других видов брака – 2,0782 %.

Таблица 2. Процент брака данного вида по периодам эмиссии

и номиналам относительно суммы проверенных монет

| 1921-1991 | 1991 | 1992-1993 | 1997-2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинал | % | Номинал | % | Номинал | % | Номинал | % |
| 1 коп. | 0,0106 | 10 коп. | 0 | 1 руб. | 0,0047 | 1 коп. | 0,0016 |
| 2 коп. | 0 | 50 коп. | 0 | 5 руб. | 0 | 5 коп. | 0 |
| 3 коп. | 0 | 1 руб. | 0 | 10 руб. | 0,0190 | 10 коп. | 0,0031 |
| 5 коп. | 0,0053 | 5 руб. | 0 | 20 руб. | 0,0047 | 50 коп. | 0,0016 |
| 10 коп. | 0,0266 | 10 руб. | 0,0477 | 50 руб. | 0,0095 | 1 руб. | 0,0016 |
| 15 коп. | 0,0106 | - | - | 100 руб. | 0,0047 | 2 руб. | 0 |
| 20 коп. | 0,0160 | - | - | - | - | 5 руб. | 0 |
| 50 коп. | 0 | - | - | - | - | 10 руб. | 0 |
| 1 руб. | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Средний % | 0,0692 | Средний % | 0,0477 | Средний % | 0,0427 | Средний % | 0,0078 |

В среднем брака данного вида относительно суммы проверенных монет всех периодов чеканки – 0,0419 % или ≈ 4,19 на 10 000 шт.

# 2. царапины и полосы (подшлифовка штемпеля)

Дефект, причиной которого является механическое повреждение рабочего штемпеля в ходе неаккуратной доработки штемпеля для последующего его использования, что приводит к образованию выступающих линий (прямых, кривых) как правило одинаковой толщины.

Таблица 3. Процент брака данного вида по периодам эмиссии

и номиналам относительно суммы монетного брака данной эмиссии

| 1921-1991 | 1991 | 1992-1993 | 1997-2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинал | % | Номинал | % | Номинал | % | Номинал | % |
| 1 коп. | 1,5489 | 10 коп. | 3,2258 | 1 руб. | 0 | 1 коп. | 0 |
| 2 коп. | 0,0968 | 50 коп. | 0 | 5 руб. | 0 | 5 коп. | 0 |
| 3 коп. | 0 | 1 руб. | 0 | 10 руб. | 0,9231 | 10 коп. | 0,8097 |
| 5 коп. | 0 | 5 руб. | 0 | 20 руб. | 0 | 50 коп. | 1,2146 |
| 10 коп. | 0,5808 | 10 руб. | 0 | 50 руб. | 0 | 1 руб. | 4,0486 |
| 15 коп. | 0,0968 | - | - | 100 руб. | 0 | 2 руб. | 0,4049 |
| 20 коп. | 0,4840 | - | - | - | - | 5 руб. | 2,0243 |
| 50 коп. | 0 | - | - | - | - | 10 руб. | 0 |
| 1 руб. | 0 | - | - | - | - | - |  |
| Средний % | 2,8074 | Средний % | 3,2258 | Средний % | 0,9231 | Средний % | 8,5020 |

В среднем брака данного вида среди периодов эмиссии – 3,8646 %.

В среднем брака данного вида среди других видов брака – 3,3007 %.

Таблица 4. Процент брака данного вида по периодам эмиссии

и номиналам относительно суммы проверенных монет

| 1921-1991 | 1991 | 1992-1993 | 1997-2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинал | % | Номинал | % | Номинал | % | Номинал | % |
| 1 коп. | 0,0852 | 10 коп. | 0,0477 | 1 руб. | 0 | 1 коп. | 0 |
| 2 коп. | 0 | 50 коп. | 0 | 5 руб. | 0 | 5 коп. | 0 |
| 3 коп. | 0 | 1 руб. | 0 | 10 руб. | 0,0142 | 10 коп. | 0,0031 |
| 5 коп. | 0 | 5 руб. | 0 | 20 руб. | 0 | 50 коп. | 0,0047 |
| 10 коп. | 0,0319 | 10 руб. | 0 | 50 руб. | 0 | 1 руб. | 0,0156 |
| 15 коп. | 0,0053 | - | - | 100 руб. | 0 | 2 руб. | 0,0016 |
| 20 коп. | 0,0266 | - | - | - | - | 5 руб. | 0,0078 |
| 50 коп. | 0 | - | - | - | - | 10 руб. | 0 |
| 1 руб. | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Средний % | 0,1490 | Средний % | 0,0477 | Средний % | 0,0142 | Средний % | 0,0328 |

В среднем обнаруженных в обращении к сумме проверенных монет всех периодов чеканки – 0,0609 % или ≈ 6,09 на 10 000 шт.

# 3. трещина штемпеля («раскол»)

Дефект, причиной которого является раскол (полный или частичный) штемпеля, возникающий в результате износа рабочего штемпеля, что приводит к появлению выступающих и, обычно, ломаных линий, которые одинаково повторяются на многих монетах

Таблица 5. Процент брака данного вида по периодам эмиссии

и номиналам относительно суммы монетного брака данной эмиссии

| 1921-1991 | 1991 | 1992-1993 | 1997-2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинал | % | Номинал | % | Номинал | % | Номинал | % |
| 1 коп. | 0,5808 | 10 коп. | 12,9032 | 1 руб. | 0,3077 | 1 коп. | 1,6194 |
| 2 коп. | 0,1936 | 50 коп. | 3,2258 | 5 руб. | 1,8462 | 5 коп. | 0,8097 |
| 3 коп. | 0,3872 | 1 руб. | 3,2258 | 10 руб. | 9,5385 | 10 коп. | 0 |
| 5 коп. | 0,0968 | 5 руб. | 0 | 20 руб. | 1,5385 | 50 коп. | 2,4291 |
| 10 коп. | 0,9681 | 10 руб. | 0 | 50 руб. | 0,9231 | 1 руб. | 3,2389 |
| 15 коп. | 0,8712 | - | - | 100 руб. | 0,6154 | 2 руб. | 1,6194 |
| 20 коп. | 0,6776 | - | - | - | - | 5 руб. | 1,2146 |
| 50 коп. | 0 | - | - | - | - | 10 руб. | 0 |
| 1 руб. | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Средний % | 3,7754 | Средний % | 19,3548 | Средний % | 14,7692 | Средний % | 10,9312 |

В среднем брака данного вида среди периодов эмиссии – 12,2077 %.

В среднем брака данного вида среди других видов брака – 7,3350 %.

Таблица 6. Процент брака данного вида по периодам эмиссии

и номиналам относительно суммы проверенных монет

| 1921-1991 | 1991 | 1992-1993 | 1997-2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинал | % | Номинал | % | Номинал | % | Номинал | % |
| 1 коп. | 0,0319 | 10 коп. | 0,1908 | 1 руб. | 0,0047 | 1 коп. | 0,0062 |
| 2 коп. | 0 | 50 коп. | 0,0477 | 5 руб. | 0,0285 | 5 коп. | 0,0031 |
| 3 коп. | 0,0213 | 1 руб. | 0,0477 | 10 руб. | 0,1471 | 10 коп. | 0 |
| 5 коп. | 0,0053 | 5 руб. | 0 | 20 руб. | 0,0237 | 50 коп. | 0,0094 |
| 10 коп. | 0,0532 | 10 руб. | 0 | 50 руб. | 0,0142 | 1 руб. | 0,0125 |
| 15 коп. | 0,0479 | - | - | 100 руб. | 0,0095 | 2 руб. | 0,0062 |
| 20 коп. | 0,0373 | - | - | - | - | 5 руб. | 0,0047 |
| 50 коп. | 0 | - | - | - | - | 10 руб. | 0 |
| 1 руб. | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Средний % | 0,1970 | Средний % | 0,2863 | Средний % | 0,2277 | Средний % | 0,0421 |

В среднем брака данного вида относительно суммы проверенных монет всех периодов чеканки – 0,1883 % или ≈ 18,83 на 10 000 шт.

# 4. Загрязнение штемпеля («непрочекан», «Низкий рельеф»)

Дефект, причиной которого является загрязнение отдельных участков углублений штемпеля, что приводит к нечеткости графического изображения, исчезновению отдельных букв, цифр, монограмм на поле монеты.

Таблица 7. Процент брака данного вида по периодам эмиссии

и номиналам относительно суммы монетного брака данной эмиссии

| 1921-1991 | 1991 | 1992-1993 | 1997-2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинал | % | Номинал | % | Номинал | % | Номинал | % |
| 1 коп. | 2,0329 | 10 коп. | 0 | 1 руб. | 0 | 1 коп. | 0,8097 |
| 2 коп. | 0,2904 | 50 коп. | 0 | 5 руб. | 0,3077 | 5 коп. | 0,4049 |
| 3 коп. | 0,1936 | 1 руб. | 0 | 10 руб. | 1,8462 | 10 коп. | 1,2146 |
| 5 коп. | 0 | 5 руб. | 0 | 20 руб. | 0,6154 | 50 коп. | 0 |
| 10 коп. | 1,5489 | 10 руб. | 0 | 50 руб. | 0,3077 | 1 руб. | 2,4291 |
| 15 коп. | 0,5808 | - | - | 100 руб. | 0 | 2 руб. | 1,6194 |
| 20 коп. | 0,0968 | - | - | - | - | 5 руб. | 0 |
| 50 коп. | 0 | - | - | - | - | 10 руб. | 0 |
| 1 руб. | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Средний % | 4,7435 | Средний % | 0 | Средний % | 3,0769 | Средний % | 6,4777 |

В среднем брака данного вида среди периодов эмиссии – 3,5745 %.

В среднем брака данного вида среди других видов брака – 2,0782 %.

Таблица 8. Процент брака данного вида по периодам эмиссии

и номиналам относительно суммы проверенных монет

| 1921-1991 | 1991 | 1992-1993 | 1997-2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинал | % | Номинал | % | Номинал | % | Номинал | % |
| 1 коп. | 0,1118 | 10 коп. | 0 | 1 руб. | 0 | 1 коп. | 0,0031 |
| 2 коп. | 0 | 50 коп. | 0 | 5 руб. | 0,0047 | 5 коп. | 0,0016 |
| 3 коп. | 0,0106 | 1 руб. | 0 | 10 руб. | 0,0285 | 10 коп. | 0,0047 |
| 5 коп. | 0 | 5 руб. | 0 | 20 руб. | 0,0095 | 50 коп. | 0 |
| 10 коп. | 0,0852 | 10 руб. | 0 | 50 руб. | 0,0047 | 1 руб. | 0,0094 |
| 15 коп. | 0,0319 | - | - | 100 руб. | 0 | 2 руб. | 0,0062 |
| 20 коп. | 0,0053 | - | - | - | - | 5 руб. | 0 |
| 50 коп. | 0 | - | - | - | - | 10 руб. | 0 |
| 1 руб. | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Средний % | 0,2449 | Средний % | 0 | Средний % | 0,0474 | Средний % | 0,0250 |

В среднем брака данного вида относительно суммы проверенных монет всех периодов чеканки – 0,0793 % или ≈ 7,93 на 10 000 шт.

# 5. наплыв («налипание», «выкрошка»)

Дефект, причиной которого является механическое повреждение рабочего штемпеля из-за попадания кусочков металла (сплава) между монетным кружком и штемпелем или откола части штемпеля, что приводит к образованию углубления на штемпеле. При чеканке это проявляется на поле (или, значительно реже, на гурте) монеты в виде выпуклости, наплыва.

Таблица 9. Процент брака данного вида по периодам эмиссии

и номиналам относительно суммы монетного брака данной эмиссии

| 1921-1991 | 1991 | 1992-1993 | 1997-2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинал | % | Номинал | % | Номинал | % | Номинал | % |
| 1 коп. | 0,3872 | 10 коп. | 0 | 1 руб. | 9,8462 | 1 коп. | 0 |
| 2 коп. | 0,1936 | 50 коп. | 3,2258 | 5 руб. | 0,9231 | 5 коп. | 0 |
| 3 коп. | 0 | 1 руб. | 0 | 10 руб. | 5,5385 | 10 коп. | 0,4049 |
| 5 коп. | 0,9681 | 5 руб. | 0 | 20 руб. | 0,3077 | 50 коп. | 0,8097 |
| 10 коп. | 0,1936 | 10 руб. | 0 | 50 руб. | 4,6154 | 1 руб. | 3,2389 |
| 15 коп. | 0,3872 | - | - | 100 руб. | 0,3077 | 2 руб. | 1,6194 |
| 20 коп. | 0,2904 | - | - | - | - | 5 руб. | 0,4049 |
| 50 коп. | 0,0968 | - | - | - | - | 10 руб. | 0 |
| 1 руб. | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Средний % | 2,5169 | Средний % | 3,2258 | Средний % | 21,5385 | Средний % | 6,4777 |

В среднем брака данного вида среди периодов эмиссии – 8,4397 %.

В среднем брака данного вида среди других видов брака – 6,9071 %.

Таблица 10. Процент брака данного вида по периодам эмиссии

и номиналам относительно суммы проверенных монет

| 1921-1991 | 1991 | 1992-1993 | 1997-2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинал | % | Номинал | % | Номинал | % | Номинал | % |
| 1 коп. | 0,0213 | 10 коп. | 0 | 1 руб. | 0,1518 | 1 коп. | 0 |
| 2 коп. | 0 | 50 коп. | 0,0477 | 5 руб. | 0,0142 | 5 коп. | 0 |
| 3 коп. | 0 | 1 руб. | 0 | 10 руб. | 0,0854 | 10 коп. | 0,0016 |
| 5 коп. | 0,0532 | 5 руб. | 0 | 20 руб. | 0,0047 | 50 коп. | 0,0031 |
| 10 коп. | 0,0106 | 10 руб. | 0 | 50 руб. | 0,0712 | 1 руб. | 0,0125 |
| 15 коп. | 0,0213 | - | - | 100 руб. | 0,0047 | 2 руб. | 0,0062 |
| 20 коп. | 0,0160 | - | - | - | - | 5 руб. | 0,0016 |
| 50 коп. | 0,0053 | - | - | - | - | 10 руб. | 0 |
| 1 руб. | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Средний % | 0,1278 | Средний % | 0,0477 | Средний % | 0,3321 | Средний % | 0,0250 |

В среднем обнаруженных в обращении к сумме проверенных монет всех периодов чеканки – 0,1332 % или ≈ 13,32 на 10 000 шт.

# 6. двойной удар («раздвоенность»)

Дефект, который возникает в случае ошибки установки подающего или транспортирующего устройства печатной машины, что приводит к производству повторного удара штемпеля и ясно различимому удвоению отдельных частей или всего изображения на монетной пластине.

Таблица 11. Процент брака данного вида по периодам эмиссии

и номиналам относительно суммы монетного брака данной эмиссии

| 1921-1991 | 1991 | 1992-1993 | 1997-2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинал | % | Номинал | % | Номинал | % | Номинал | % |
| 1 коп. | 0,7744 | 10 коп. | 3,2258 | 1 руб. | 2,7692 | 1 коп. | 3,2389 |
| 2 коп. | 0,0968 | 50 коп. | 16,1290 | 5 руб. | 6,4615 | 5 коп. | 6,0729 |
| 3 коп. | 0,0968 | 1 руб. | 3,2258 | 10 руб. | 4,9231 | 10 коп. | 2,4291 |
| 5 коп. | 0,0968 | 5 руб. | 0 | 20 руб. | 9,2308 | 50 коп. | 0,4049 |
| 10 коп. | 0,2904 | 10 руб. | 0 | 50 руб. | 0,9231 | 1 руб. | 0,4049 |
| 15 коп. | 0,1936 | - | - | 100 руб. | 0,6154 | 2 руб. | 17,8138 |
| 20 коп. | 0 | - | - | - | - | 5 руб. | 5,2632 |
| 50 коп. | 0 | - | - | - | - | 10 руб. | 0 |
| 1 руб. | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Средний % | 1,5489 | Средний % | 22,5806 | Средний % | 24,9231 | Средний % | 35,6275 |

В среднем брака данного вида среди периодов эмиссии – 21,1700 %.

В среднем брака данного вида среди других видов брака – 11,7359 %.

Таблица 12. Процент брака данного вида по периодам эмиссии

и номиналам относительно суммы проверенных монет

| 1921-1991 | 1991 | 1992-1993 | 1997-2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинал | % | Номинал | % | Номинал | % | Номинал | % |
| 1 коп. | 0,0426 | 10 коп. | 0,0477 | 1 руб. | 0,0427 | 1 коп. | 0,0125 |
| 2 коп. | 0 | 50 коп. | 0,2385 | 5 руб. | 0,0996 | 5 коп. | 0,0234 |
| 3 коп. | 0,0053 | 1 руб. | 0,0477 | 10 руб. | 0,0759 | 10 коп. | 0,0094 |
| 5 коп. | 0,0053 | 5 руб. | 0 | 20 руб. | 0,1423 | 50 коп. | 0,0016 |
| 10 коп. | 0,0160 | 10 руб. | 0 | 50 руб. | 0,0142 | 1 руб. | 0,0016 |
| 15 коп. | 0,0106 | - | - | 100 руб. | 0,0095 | 2 руб. | 0,0687 |
| 20 коп. | 0 | - | - | - |  | 5 руб. | 0,0203 |
| 50 коп. | 0 | - | - | - |  | 10 руб. | 0 |
| 1 руб. | 0 | - | - | - |  | - | - |
| Средний % | 0,0798 | Средний % | 0,3340 | Средний % | 0,3843 | Средний % | 0,1374 |

В среднем обнаруженных в обращении к сумме проверенных монет всех периодов чеканки – 0,2339 % или ≈ 23,39 на 10 000 шт.

# 7. соударение штемпелей («залипание»)

Дефект, который возникает в случае застревания заготовки (пластины, монетного кружка) в верхнем или нижнем штемпеле так, что при очередном поднятии штемпеля аверс или реверс оставляют свой след на реверсе или аверсе в виде незначительного углубления.

Таблица 13. Процент брака данного вида по периодам эмиссии

и номиналам относительно суммы монетного брака данной эмиссии

| 1921-1991 | 1991 | 1992-1993 | 1997-2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинал | % | Номинал | % | Номинал | % | Номинал | % |
| 1 коп. | 14,5208 | 10 коп. | 6,4516 | 1 руб. | 0,3077 | 1 коп. | 1,2146 |
| 2 коп. | 2,3233 | 50 коп. | 6,4516 | 5 руб. | 1,2308 | 5 коп. | 0,4049 |
| 3 коп. | 5,7115 | 1 руб. | 0 | 10 руб. | 9,5385 | 10 коп. | 1,6194 |
| 5 коп. | 0,3872 | 5 руб. | 0 | 20 руб. | 2,7692 | 50 коп. | 1,2146 |
| 10 коп. | 28,2672 | 10 руб. | 0 | 50 руб. | 0,6154 | 1 руб. | 9,7166 |
| 15 коп. | 14,2304 | - | - | 100 руб. | 4,9231 | 2 руб. | 0,8097 |
| 20 коп. | 14,6176 | - | - | - | - | 5 руб. | 5,6680 |
| 50 коп. | 1,0649 | - | - | - | - | 10 руб. | 0 |
| 1 руб. | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Средний % | 81,1229 | Средний % | 12,9032 | Средний % | 19,3846 | Средний % | 20,6478 |

В среднем брака данного вида среди периодов эмиссии – 33,5146 %.

В среднем брака данного вида среди других видов брака – 58,4352 %.

Таблица 14. Процент брака данного вида по периодам эмиссии

и номиналам относительно суммы проверенных монет

| 1921-1991 | 1991 | 1992-1993 | 1997-2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинал | % | Номинал | % | Номинал | % | Номинал | % |
| 1 коп. | 0,7984 | 10 коп. | 0,0954 | 1 руб. | 0,0047 | 1 коп. | 0,0047 |
| 2 коп. | 0,0001 | 50 коп. | 0,0954 | 5 руб. | 0,0190 | 5 коп. | 0,0016 |
| 3 коп. | 0,3140 | 1 руб. | 0 | 10 руб. | 0,1471 | 10 коп. | 0,0062 |
| 5 коп. | 0,0213 | 5 руб. | 0 | 20 руб. | 0,0427 | 50 коп. | 0,0047 |
| 10 коп. | 1,5543 | 10 руб. | 0 | 50 руб. | 0,0095 | 1 руб. | 0,0375 |
| 15 коп. | 0,7825 | - | - | 100 руб. | 0,0759 | 2 руб. | 0,0031 |
| 20 коп. | 0,8037 | - | - | - | - | 5 руб. | 0,0219 |
| 50 коп. | 0,0586 | - | - | - | - | 10 руб. | 0 |
| 1 руб. | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Средний % | 4,3329 | Средний % | 0,1908 | Средний % | 0,2989 | Средний % | 0,0796 |

В среднем обнаруженных в обращении к сумме проверенных монет всех периодов чеканки – 1,2256 % или ≈ 122,56 на 10 000 шт.

# 8. штемпель вне печатного кольца («децентровка», «Сдвиг»)

Дефект, который возникает в случае несвоевременного попадания монетного кружка под штемпель, что приводит к смещению центра изображения монеты и сильному расширению с одной стороны и сужению или отсутствию края монетного кружка (буртика, канта) с другой.

Таблица 15. Процент брака данного вида по периодам эмиссии

и номиналам относительно суммы монетного брака данной эмиссии

| 1921-1991 | 1991 | 1992-1993 | 1997-2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинал | % | Номинал | % | Номинал | % | Номинал | % |
| 1 коп. | 0,0968 | 10 коп. | 0 | 1 руб. | 0 | 1 коп. | 0 |
| 2 коп. | 0,0968 | 50 коп. | 0 | 5 руб. | 0 | 5 коп. | 0 |
| 3 коп. | 0 | 1 руб. | 0 | 10 руб. | 0 | 10 коп. | 0 |
| 5 коп. | 0 | 5 руб. | 0 | 20 руб. | 0 | 50 коп. | 0 |
| 10 коп. | 0,0968 | 10 руб. | 0 | 50 руб. | 0 | 1 руб. | 4,4534 |
| 15 коп. | 0,0968 | - | - | 100 руб. | 0 | 2 руб. | 0,4049 |
| 20 коп. | 0 | - | - | - | - | 5 руб. | 0 |
| 50 коп. | 0 | - | - | - | - | 10 руб. | 0 |
| 1 руб. | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Средний % | 0,3872 | Средний % | 0 | Средний % | 0 | Средний % | 4,8583 |

В среднем брака данного вида среди периодов эмиссии – 1,3114 %.

В среднем брака данного вида среди других видов брака – 0,9780 %.

Таблица 16. Процент брака данного вида по периодам эмиссии

и номиналам относительно суммы проверенных монет

| 1921-1991 | 1991 | 1992-1993 | 1997-2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинал | % | Номинал | % | Номинал | % | Номинал | % |
| 1 коп. | 0,0053 | 10 коп. | 0 | 1 руб. | 0 | 1 коп. | 0 |
| 2 коп. | 0 | 50 коп. | 0 | 5 руб. | 0 | 5 коп. | 0 |
| 3 коп. | 0 | 1 руб. | 0 | 10 руб. | 0 | 10 коп. | 0 |
| 5 коп. | 0 | 5 руб. | 0 | 20 руб. | 0 | 50 коп. | 0 |
| 10 коп. | 0,0053 | 10 руб. | 0 | 50 руб. | 0 | 1 руб. | 0,0172 |
| 15 коп. | 0,0053 | - | - | 100 руб. | 0 | 2 руб. | 0,0016 |
| 20 коп. | 0 | - | - | - | - | 5 руб. | 0 |
| 50 коп. | 0 | - | - | - | - | 10 руб. | 0 |
| 1 руб. | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Средний % | 0,0160 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0187 |

В среднем обнаруженных в обращении к сумме проверенных монет всех периодов чеканки – 0,0087 % или ≈ 0,87 на 10 000 шт.

# 9. смещение угла штемпеля

Дефект, который возникает в случае нарушения параллельности осей парных штемпелей аверса и реверса относительно друг друга, что приводит к оттискам на монетном кружке со смещением по определенным углом (целесообразно обращать внимание на монеты со смещением штемпелей более 15°).

Таблица 17. Процент брака данного вида по периодам эмиссии

и номиналам относительно суммы монетного брака данной эмиссии

| 1921-1991 | 1991 | 1992-1993 | 1997-2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинал | % | Номинал | % | Номинал | % | Номинал | % |
| 1 коп. | 0 | 10 коп. | 0 | 1 руб. | 0,3077 | 1 коп. | 0 |
| 2 коп. | 0, | 50 коп. | 0 | 5 руб. | 0,3077 | 5 коп. | 0 |
| 3 коп. | 0,0968 | 1 руб. | 6,4516 | 10 руб. | 1,5385 | 10 коп. | 0 |
| 5 коп. | 0 | 5 руб. | 0 | 20 руб. | 3,3846 | 50 коп. | 0 |
| 10 коп. | 0,0968 | 10 руб. | 6,4516 | 50 руб. | 2,4615 | 1 руб. | 0,8097 |
| 15 коп. | 0,1936 | - |  | 100 руб. | 0,3077 | 2 руб. | 0,4049 |
| 20 коп. | 0,0968 | - | - | - | - | 5 руб. | 0 |
| 50 коп. | 0 | - | - | - | - | 10 руб. | 0 |
| 1 руб. | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Средний % | 0,4840 | Средний % | 12,9032 | Средний % | 8,3077 | Средний % | 1,2146 |

В среднем брака данного вида среди периодов эмиссии – 5,7274 %.

В среднем брака данного вида среди других видов брака – 2,3839 %.

Таблица 19. Процент брака данного вида по периодам эмиссии

и номиналам относительно суммы проверенных монет

| 1921-1991 | 1991 | 1992-1993 | 1997-… |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинал | % | Номинал | % | Номинал | % | Номинал | % |
| 1 коп. | 0 | 10 коп. | 0 | 1 руб. | 0,0047 | 1 коп. | 0 |
| 2 коп. | 0 | 50 коп. | 0 | 5 руб. | 0,0047 | 5 коп. | 0 |
| 3 коп. | 0,0053 | 1 руб. | 0,0954 | 10 руб. | 0,0237 | 10 коп. | 0 |
| 5 коп. | 0 | 5 руб. | 0 | 20 руб. | 0,0522 | 50 коп. | 0 |
| 10 коп. | 0,0053 | 10 руб. | 0,0954 | 50 руб. | 0,0380 | 1 руб. | 0,0031 |
| 15 коп. | 0,0106 | - |  | 100 руб. | 0,0047 | 2 руб. | 0,0016 |
| 20 коп. | 0,0053 | - | - | - | - | 5 руб. | 0 |
| 50 коп. | 0 | - | - | - | - | 10 руб. | 0 |
| 1 руб. | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Средний % | 0,0266 | Средний % | 0,1908 | Средний % | 0,1281 | Средний % | 0,0047 |

В среднем обнаруженных в обращении к сумме проверенных монет всех периодов чеканки – 0,0876 % или ≈ 8,76 на 10 000 шт.

# Footnotes

Монеты 1991 и 1992-1993 гг. выходили в значительном размере плохого качества, со значительными загрязнениями всего чекана заметного на монете в виде размытости, поэтому в таблице учтены только экземпляры с «исчезнувшими» буквами, цифрами, монограммами графическими изображениями.

# Text boxes

33